Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Сварочные напряжения и деформации»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

1. Выберите один правильный ответ.

Что пластическая деформация металла?

- Постоянное изменение формы или размера материала, которое происходит, когда нагрузка превышает предел прочности

- Постоянное изменение формы за счет давления

- Постоянное изменение формы или размера материала, которое происходит, когда нагрузка превышает предел упругости

- Постоянное изменение формы или размера материала, которое происходит, когда нагрузка превышает предел ломкости

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы) ПК-1 (ПК-1.2)

2. Выберите один правильный ответ.

Какие основные типы напряжений возникают при сварке?

- Временные напряжения

- Остаточные напряжения

- Оба варианта верны

- Ни один из вариантов не верен

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3. Выберите один правильный ответ.

Что является основной причиной возникновения остаточных напряжений при сварке?

- Разница температур между зоной сварки и окружающей средой

- Неравномерное охлаждение свариваемого металла

- Применение неправильной технологии сварки

- Все вышеперечисленные факторы

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

4. Выберите один правильный ответ.

Какое влияние оказывает скорость охлаждения на образование остаточных напряжений?

- Высокая скорость охлаждения увеличивает остаточные напряжения

- Низкая скорость охлаждения уменьшает остаточные напряжения

- Скорость охлаждения не влияет на остаточные напряжения

- Влияние скорости охлаждения зависит от типа материала

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

5. Выберите один правильный ответ.

Какие дефекты могут возникать при сварке и приводить к деформациям?

- Поры и трещины

- Непровары и подрезы

- Шлаковые включения

- Все перечисленные дефекты

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

6. Выберите один правильный ответ.

Какие методы применяются для устранения деформаций после сварки?

- Механическая правка

- Термическая обработка

- Контроль геометрии изделия до начала сварки

- Все указанные методы

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

Задания закрытого типа на установление соответствия

1. Установите соответствие между изображениями деформации и их названиями.

| Название | Изображение |
| --- | --- |
| - Продольная усадка | А) |
| - Угловые деформации | Б) |
| - Поперечная усадка | В) |
| - Коробление | Г) |
| - Продольная деформация | Д) |

Правильный ответ: 1-Д, 2-В, 3-Г, 4-Б, 5-А

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

2. Установите соответствие между способами устранения и уменьшения деформаций и их изображениями.

| Способ | Изображение |
| --- | --- |
| - Предварительная установка деталей под обратным углом | А) |
| - Правка путем нагрева | Б) |
| - Прокатка вальцами тонколистовой детали | В) |
| - Предварительная обратная деформация перед сваркой. | Г) |

Правильный ответ: 1-Б, 2-В, 3-Г, 4-А.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3 Установите соответствие между термином и его определением:

| - Временные напряжения | - возникает в результате неравномерного нагрева металла и его последующего охлаждения |
| --- | --- |
| - Усадочные силы | - напряжение, которое остаётся в сварной конструкции после окончания сварки, её полного остывания и снятия закрепляющих нагрузок |
| - Растягивающие напряжения | - возникает в процессе сварки и проходит после остывания деталей |
| - Остаточные напряжения | - возникают из-за сварочной усадки – уменьшения объёма металла в процессе его остывания |

Правильный ответ: 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

4 Установите соответствие между оборудованием для измерения деформаций и их названием.

| Название |  | Оборудование |
| --- | --- | --- |
| - Штангенциркуль |  |  |
| - Индикатор часового типа |  |  |
| - Тензодатчик |  |  |

Правильный ответ: 1-В, 2-А, 3-Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность механической правки балки после сварки:

- Балка несколько раз проходит через станок до полной правки пояса

- Включается привод нижнего валка

- Рольгангом балка подаётся к правильному станку

- Балка переворачивается, и правке подвергают другой пояс

Правильный ответ: В, Б, А, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

2. Установите правильную последовательность ультразвукового метода определения напряжений в конструкционных материалах:

- Пропускание ультразвуковых сигналов эхо через первую и вторую линзы, расположенные в жидкости.

- Перемещение второй линзы вдоль главной акустической оси так, чтобы на её фокальной плоскости находились регистрирующие датчики, например, пьезоэлектрические.

- Рассеивание импульсов ультразвуковых колебаний внутренними напряжёнными областями образца, находящимися в фокальной плоскости первой линзы.

- Измерение промежутка времени и скорости ультразвуковых сигналов, рассеянных внутренними областями образца.

- Наложение сферического сегмента на поверхность образца, изготовленного из того же материала. Это нужно, чтобы уменьшить углы преломления ультразвуковых колебаний.

- Определение механического напряжения по определённой математической зависимости.

- Регистрация прошедших сигналов датчиками.

- Перемещение первой акустической линзы, обращённой к исследуемому образцу, вдоль главной акустической оси так, чтобы её фокальная плоскость перемещалась по всей поверхности образца.

- Генерация импульсов ультразвуковых колебаний. Их пропускают в направлении, перпендикулярном общей главной акустической оси линз.

Правильный ответ: И, З, В, Д, А, Б, Ж, Г, Е

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3. Установите правильную последовательность при нагреве стержня:

- Охлаждение стержня

- Нагрев стержня, что приводит к его удлинению

- Закрепление стержня в приспособление для измерения деформаций

- Стержень испытывает растягивающие напряжения

- Стержень испытывает сжимающие напряжения и укорачивается

Правильный ответ: В, Б, Г, А, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

4. Выберите правильную последовательность работы плазменной сварки:

- Нагрев. Металлическое заготовление нагревают до определённой температуры.

- Охлаждение. После выдержки металл охлаждают до комнатной температуры.

- Подготовительные работы. Выбор режимов термообработки и оборудования.

- Выдержка. После достижения нужной температуры металл выдерживают при этой температуре в течение определённого времени.

Правильный ответ: В, А, Г, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Вставить пропущенное слово.

1. Взаимный поворот свариваемых пластин вокруг продольной оси – оси шва, называется____________________.

Правильный ответ: угловая деформация

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

2. Искажение формы изделия, которое обычно возникает в тонколистовых изделиях из-за внутренних напряжений, вызванных неравномерным нагревом или охлаждением, деформацией или фазовыми превращениями металла, называется ___________________.

Правильный ответ: коробление

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3. Изменения формы и размеров детали под влиянием внутренних сил (напряжений) или изменения структуры материала., называется ___________.

Правильный ответ: деформации

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

4. Участок основного металла, не подвергавшийся расплавлению, структура и свойства которого изменились в результате нагрева при сварке называется____________________________.

Правильный ответ: зона термического влияния

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

Закончите определение

5. Механические воздействия, которые образуются в зоне сварки и влияют на соединение и окружающую конструкцию. Они могут быть растягивающими, сжимающими, изгибающими или выкручивающими. Эти воздействия называются _______________________.

Правильный ответ: напряжения при сварке

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

1. Как называется метод устранения сварочных деформаций. При нём нагрев сварного соединения происходит газовым пламенем или электрической дугой от неплавящегося электрода?

Правильный ответ: термическая правка

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

2. Как называется способ устранения деформаций сварных конструкций с помощью ударной или статической нагрузки?

Правильный ответ: механическая правка

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3. Как называется способ уменьшения деформаций при сварке, при котором изделие деформируют (выгибают) в направлении, противоположном направлению деформации при сварке?

Правильный ответ: обратный выгиб изделия

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

4. Как называется явление, в результате которого сварное соединение становится короче в продольном направлении?

Правильный ответ: продольная усадка

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

Задания открытого типа с развернутым ответом

1. Применение вибрации для снижения и устранения сварных напряжений.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Применение вибрации для снижения и устранения сварных напряжений называется вибрационной стабилизацией. Этот метод заключается во введении в сварную конструкцию упругой низкочастотной вибрации малых амплитуд.

Вибрационная обработка может быть двух типов в зависимости от агрегатного состояния сварного шва:

- Обработка расплавленного и кристаллизующегося металла. Её основное назначение – увеличение геометрической стабильности, снижение остаточных напряжений и упругих деформаций.

- Обработка затвердевшего металла. Вибрационное воздействие воспринимает не только затвердевший металл шва, но и расплавленный кристаллизующийся металл сварочной ванны.

Наиболее эффективно на снятие напряжений влияют колебания, прикладываемые в поперечном направлении в вертикальной плоскости, перпендикулярной оси сварного шва. В таком случае остаточные напряжения снимаются в среднем на 38–43%.

Критерии оценивания: наличие в ответе названия «Виды вибрационной обработки. В чем заключается метод вибрационной обработки»

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

2. Образования деформаций и напряжений при наплавке валика на кромку.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Деформации и напряжения при наплавке валика на кромку полосы возникают из-за неравномерного нагрева металла.

Сразу после наплавки, под влиянием тепла дуги и валика кромка удлиняется вместе с прилегающим металлом. Это заставляет удлиниться и изогнуться остальную часть полосы, что вызывает в ней напряжения растяжения. В то же время в самой полосе возникают напряжения сжатия, так как её тепловому расширению препятствует холодная часть. В результате полоса прогибается выпуклостью вверх.

По мере остывания, валик и нагретая часть полосы, претерпев пластические деформации, начинают укорачиваться. Но этому снова препятствуют слои холодного металла. В итоге наплавленный металл и нагревшаяся часть полосы стягивают участки холодного металла, и полоса прогибается выпуклостью вниз.

Основными причинами возникновения деформаций и напряжений также являются литейная усадка расплавленного металла и структурные изменения в структуре металла

Критерии оценивания: наличие в ответе названия «Причины деформаций и напряжений. Нагрев и остывание пластины»

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

3. Свойства металлов при высоких температурах.

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат:

Некоторые свойства металлов при высоких температурах:

- Устойчивость к высоким температурам. Металлы должны быть способны противостоять тепловым нагрузкам и сохранять структурную целостность, одновременно сопротивляясь окислению и коррозии.

- Сопротивление ползучести. Это способность материала подвергаться деформациям при выдерживании постоянных нагрузок при высоких температурах с течением времени.

- Твердость. Способность материала сопротивляться деформации, особенно остаточной деформации, царапинам и износу.

- Коэффициент теплового расширения. Это свойство измеряет, насколько материал расширяется или сжимается при изменении температуры.

- Влияние на электрическое сопротивление. Чем горячее металл, тем больше рассеиваются электроны, в результате чего металл становится более устойчивым к электрическому току.

- Потеря магнетизма. Металлы, нагретые до определённых температур, могут терять свой магнетизм.

Критерии оценивания: наличие в ответе названия «Устойчивость. Коэффициент линейного расширения. Сопротивление ползучести»

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

- Какие бывают конструктивные методы регулирования деформаций и напряжения?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Некоторые конструктивные методы регулирования деформаций и напряжений, которые используются при сварке:

- Минимизация размеров шва. С уменьшением ширины шва снижается зона действия напряжений и усилия коробления детали.

- Выполнение прерывистого шва. Между его отдельными участками оставляют зоны, не подвергшиеся тепловому воздействию пламени или сварочной дуги.

- Использование электродов увеличенного диаметра. При этом уменьшается температурный перепад по сечению шва.

- Уменьшение количества сварочных проходов. Каждый последующий проход увеличивает уровень сварочных напряжений, которые ещё не успели снизиться после предыдущего прохода.

- Выполнение швов в обратной последовательности. В результате напряжения взаимно уравновешиваются. Обратная последовательность возможна не только по длине, но и по глубине шва.

- Использование дополнительных зажимов. Они предотвращают термическую деформацию металла в зоне сварки. Такие зажимы снимают лишь после полного остывания соединённой конструкции.

- Применение конструктивных элементов. К ним относятся промежуточные подкладные пластины, водоохлаждаемые тиски и другие.

- Термическая обработка готовых конструкций. Например, отжиг, который является кардинальным методом снятия напряжений и деформаций, возникающих при сварке.

Критерии оценивания: наличие в ответе перечня методов регулирования деформаций и напряжений например: «Термическая обработка, выполнение сварки прерывистым швом, минимизация размеров шва и т. д.»

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)

5. Назовите методы борьбы с угловыми деформациями при сварке.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

- Оптимизация конструкции сварного соединения. Включает выбор типа соединения, минимизацию количества и объёма швов, симметричное расположение швов.

- Правильный выбор режимов сварки. Используют оптимальные параметры тока, напряжения и скорости сварки для минимизации тепловложения.

- Применение соответствующих сварочных материалов. Электроды или проволоку выбирают с учётом их влияния на усадку и напряжения.

- Предварительный подогрев деталей. Снижает градиент температур и уменьшает скорость охлаждения.

- Использование теплоотводящих приспособлений. Применяют медные подкладки, охлаждающие пластины для контроля распределения тепла.

- Применение жёстких закреплений. Используют струбцины, кондукторы и другие приспособления для ограничения перемещений деталей.

- Предварительное деформирование деталей. Создают обратный изгиб или скручивание для компенсации ожидаемых деформаций.

- Сварка с сопутствующим нагревом шва с противоположной стороны. Этот метод уменьшает угловые деформации за счёт выравнивания градиента температур по толщине сечения сварного соединения.

Критерии оценивания: наличие в ответе перечня методов борьбы с деформациями и напряжениями например: правильный выбор режимов сварки, применение жёстких закреплений, сварка с сопутствующим нагревом шва

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.2)