Комплект оценочных материалов по дисциплине 
«Теоретические основы литейного производства»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

- Выберите один правильный ответ

Что такое вязкость?

А) сила сопротивления, возникающая при движении жидкости по твердой поверхности.

Б) сила сопротивления, возникающая при движении двух соседних слоев жидкости с разными скоростями.

В) сила сопротивления, возникающая при движении двух различных жидкостей с разными скоростями.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

- Выберите один правильный ответ

Какое свойство металлических расплавов связано с вязкостью?

А) скорость кристаллизации металла при заполнении литейных форм.

Б) смачивание металлом поверхности литейных форм.

В) характер движения металла при заполнении литейных форм.

Правильный ответ: В

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

- Выберите один правильный ответ

Как соотносится кинематическая вязкость воды и жидких металлов: железа, никеля, меди, цинка, олова?

А) вязкость воды меньше вязкости металлов.

Б) вязкость воды больше вязкости металлов.

В) вязкость воды равна вязкости металлов.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

- Выберите один правильный ответ

Как изменяется вязкость металлического расплава с увеличением температуры?

А) увеличивается.

Б) уменьшается.

В) не изменяется.

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

- Выберите один правильный ответ

От чего зависит линейная скорость истечения металла через отверстие в днище ковша?

А) от высоты столба металла в ковше;

Б) от диаметра отверстия в днище ковша;

В) от  массы металла в ковше;

Г) от площади поперечного сечения ковша.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

- Выберите один правильный ответ

Какая величина характеризует режим движения металла в канале?

А) число Фурье;

Б) число Био;

В) число Архимеда.

Г) число Рейнольдса;

Правильный ответ: Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

7. Выберите все правильные варианты ответов

От чего зависит число Рейнольдса?

А) скорости потока металла;

Б) диаметра канала;

В) плотности металла;

Г) вязкости металла;

Д) гидростатического напора;

Е) теплопроводности металла;

Ж) температуры металла.

Правильные ответы: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

8. Выберите все правильные варианты ответов

Для чего предусматривают шлакоуловитель в литниковой системе?

А) для задержания крупных неметаллических включений;

Б) для распределения потока металла между питателями;

В) для отделения дисперсных неметаллических включений;

Г) для уменьшения скорости движения потока металла;

Д) по традиции;

Е) для увеличения скорости движения потока металла.

Правильные ответы: А, Б.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

9. Выберите все правильные варианты ответов

Какие меры можно принять, чтобы улучшить заполнение формы жидким металлом?

А) повысить температуру заливки;

Б) нагреть форму перед заливкой;

В) увеличить сечение элементов литниковой системы;

Г) снизить температуру заливки;

Д) уменьшить сечение элементов литниковой системы;

Е) установить прибыли;

Ж) установить холодильники.

Правильные ответы: А, Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

10. Выберите все правильные варианты ответов

Какие меры можно принять, чтобы улучшить заполнение формы жидким металлом?

А) увеличить  металлостатический напор;

Б) уменьшить длину литниковой системы;

В) установить выпоры;

Г) установить дроссель;

Д) уменьшить металлостатический напор;

Е) установить прибыли;

Ж) установить холодильники.

Правильные ответы: А, Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

11.  Выберите все правильные варианты ответов

Какие меры можно принять, чтобы предотвратить брак отливок по недоливу?

А) увеличить температуру заливки;

Б) увеличить количество питателей;

В) уменьшить количество отливок в форме;

Г) увеличить сечение элементов литниковой системы;

Д) уменьшить температуру заливки;

Е) увеличить количество отливок в форме;

Ж) установить прибыли;

З) установить холодильники.

Правильные ответы: А, Б, В, Г.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует один элемент правого столбца.

- Установите соответствие формул для определения:

| - Динамической вязкости | А) V=S1*ϑ1*τз, м3 |
| --- | --- |
| - Кинематической вязкости | Б) γ=ηρ , м2/с |
| - Объёма металла, вытекающего из стопорного ковша | В) η=τdϑdy , Па*с |

Правильные ответы: 1В, 2Б, 3А.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

- Установите соответствие Тзал для следующих сплавов:

| - Латуни | А) 670-7500 С |
| --- | --- |
| - Бронзы | Б) 710- 7700 С |
| - Ал сплавы | В) 1100-12000 С |
| - Мg сплавы | Г) 1050-11000 С |

Правильные ответы: 1Г, 2В, 3А, 4Б.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

- Установите соответствие применения отвердителей (катализаторов) для связующих ХТС процесса:

| - Смолы: фурановые, феноло-фурановые, фенол-формальдегидные | А) Жидкий амин |
| --- | --- |
| - Фенольная смола+ полиизоцианит (Pep-Set) процесс | Б) Ортофосфорная кислота и сульфокислоты (БСК и ПТСК) |
| - Щелочная фенольная смола (α-set)процесс | В) Смесь сложных эфиров |

Правильные ответы: 1Б, 2А, 3В.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

- Установите соответствие формул математической модели охлаждения отливки:

| - Уравнение теплопроводности | А) –λgradT0=α(T0-Tc ) |
| --- | --- |
| - Граничные условия | Б) ∂T∂t=α∇2T |
| - Начальные условия | В) Т(х,у,z,0)=Тн |

Правильные ответы: 1Б, 2А, 3В.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

- Установите правильную последовательность расчета литниковой системы (ЛС):

А) из соотношения Fст:Fшл:∑Fпит определить размеры ЛС

Б) геометрические размеры литейной полости и формы

В) место подвода питателей

Г) определить тип ЛС

Д) определить массу металла заливаемого в форму

Е) определить площадь узкого сечения Fу

Правильные ответы: Б, В, Г, Д, Е, А.

Компетенции (индикаторы): ПК-1 (ПК-1.1)

- Установите последовательность процесса моделирования литейных процессов в пакете программы ProCAST:

А) запуск PreCAST

Б) запуск DataCAST

В) запуск Process

Г) запустить ProCAST

Д) импорт чертежа отливки в Geomesh *igs.

Е) запуск MeshCAST

Ж) запустить ViewCAST

Правильные ответы: Д, Е, А, Б, В, Г, Ж.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

- Установите последовательность тепловых процессов в литейной форме после заливки:

А) охлаждение

В) кристаллизация

Б) затвердевание

Г) образование остаточных напряжений

Правильные ответы: В, Б, А, Г.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

- В какой последовательности обычно вводят раскислители в сталь?

А) Аl

Б) FeSi

B) FeMn

Правильные ответы: В, Б, А.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

- Интенсивность процесса теплообмена определяется критерием _______.

Правильный ответ: Био Bi=∝/(λl)

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2)

- Кристаллизация металлов осуществляется в результате образования кристаллических _____________, вырастающих затем в зёрна или кристаллы.

Правильный ответ: зародышей.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2).

- Различают две группы добавок, которые могут оказывать влияние на образующуюся структуру сплавов: ___________  ______________  в нем.

Правильный ответ: растворимые и нерастворимые.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2,).

- В ходе затвердевания отливки объёмная усадка проявляется в виде крупных пустот - ______________________ и многочисленных мелких пор- ______________________.

Правильный ответ: усадочных раковин  усадочной пористости

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2).

- При изготовлении отливок стремятся вывести усадочную раковину в дополнительный объём, называемый _____________.

Правильный ответ: прибылью.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2).

- Неоднородность химического состава называют __________.

Правильный ответ: ликвацией.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2).

Задание открытого типа с кратким свободным ответом

- Чему равен коэффициент объемной усадки чугуна в жидком состоянии, если при температуре 1400 градусов Цельсия образец имел объем

102 кубических сантиметра, а при температуре 1300 градусов Цельсия

100 кубических сантиметров? (Ответ запишите в виде числа)

Правильный ответ:  0,0002;

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2).

2. Чему равна литейная усадка стали, если при длине модели 102 мм

отливка имела длину 100 мм? (Ответ запишите в виде числа)

Правильный ответ: 2,0%.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2).

- Каким будет размер отливки, если размер модели 100 мм, а величина литейной усадки 1,5%?  (Ответ запишите в виде числа)

Правильный ответ: 98,5 мм

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2).

- Каким должен быть размер модели, чтобы получить отливку

размером 100 мм, если величина литейной усадки 1,5%?  (Ответ запишите в виде числа)

Правильный ответ: 101,5 мм.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2).

- Если в слой формовочной смеси проникает залитый в форму сплав, то образующую кромку называют ___________ ________.

Правильный ответ: механическим пригаром

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2).

- Если слой смеси пропитывается жидкостью, образовавшейся в результате химического взаимодействия отливки и формы, то корку называют _________________ ______________.

Правильный ответ: химическим пригаром.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2).

- Разрушение металла (образование трещин) под воздействием внутренних напряжений происходит в различные периоды формирования отливки, что определяет название трещин:

_______________________;

_______________________;

_______________________.

Правильный ответ: кристаллизационные, горячие, холодные Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2).

- Для того чтобы получить отливку заданных размеров, размеры должны быть  _________ _______ отливки на величину усадки данного сплава.

Правильный ответ: больше размеров.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2).

Задание открытого типа с развёрнутым ответом

- В чем состоит сущность и содержание литейной технологии?

Время выполнения – 25 мин.

Ожидаемый результат: Сущность литейного производства сводится к получению жидкого, т.е. нагретого выше температуры плавления, сплава необходимого состава и качества и заливке его в заранее приготовленную форму. После охлаждения металл затвердевает и сохраняет конфигурацию той полости, в которую он был залит.

Содержательно литейная технология состоит из отдельных технологических операций, чтобы изготовить отливку необходимо:

1) определить материалы, которые нужно ввести в шихту для плавки,

произвести их расчет, подготовить эти материалы (разделать на куски,

отвесить нужное количество каждого компонента);

2) загрузить материалы в плавильную печь;

3) осуществить плавку – получить жидкий металл необходимой температуры, жидкотекучести, требуемого химического состава

4) до окончания плавки приготовить литейные формы (для заливки в них металла), способные, не разрушаясь, выдерживать высокую температуру металла, его гидростатическое давление и размывающее действие струи, а также способные пропускать через поры или каналы выделяющиеся из металла газы;

5) произвести выпуск металла из печи в ковш и доставить его к литейным формам;

6) выполнить заливку литейных форм жидким металлом, не допуская перерывов струи и попадания в форму шлака;

7) после затвердевания металла раскрыть формы и извлечь из них отливки;

8) отделить от отливки все литники (металл, застывший в литниковых каналах), а также образовавшиеся (при некачественной заливке или формовке) приливы и заусеницы;

9) очистить отливки от частиц формовочной или стержневой смеси;

10) осуществить контроль качества и размеров отливок.

Критерий оценивания: ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2).

2. Что является основными критериями качества литого сплава, как принято разделять (классифицировать) литейные  сплавы?

Время выполнения  – 15 мин.

Ожидаемый результат: Основными критериями качества литого сплава являются механические свойства, показатели структуры, жаростойкости, износостойкости, коррозионной стойкости и др., заданные в технических требованиях.

Литейные сплавы принято разделять (классифицировать), на черные и цветные. Сплавы подразделяют на группы в зависимости от того, какой металл является основой сплава.

Критерий оценивания: ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2).

3. Что относят к основным литейным свойствам сплавов?

Время выполнения – 25 мин.

Ожидаемый результат: к основным литейным свойствам сплавов относят жидкотекучесть, усадку, ликвацию, склонность к образованию трещин и отбелу.

Жидкотекучесть – способность металла в расплавленном состоянии заполнять литейную форму, четко воспроизводя ее контуры и поверхность.

Усадка – свойство металлов и сплавов уменьшать объем при охлаждении в расплавленном состоянии, в процессе затвердевания и в затвердевшем состоянии при охлаждении до температуры окружающей среды.

Ликвация – неоднородность химического состава сплава в различных местах сечения отливки, возникшая при ее затвердевании. Ликвацию определяют химическим способом или спектральным анализом.

Склонность сплавов к образованию трещин проявляется в процессе затрудненной усадки при охлаждении.

Отбел – склонность чугуна к выделению структурно свободных карбидов сверх необходимого для образования перлитной структуры.

Критерий оценивания: ответ должен содержательно соответствовать ожидаемому результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-2 (ПК-2.2).