Комплект оценочных материалов по дисциплине 
«Проектирование оснастки и пресс-форм»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

- Знаки на моделях назначают для

А) получения углублений в форме для установки и фиксации стержней

Б) крепления моделей

В) извлечения модели

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3

- Что такое драйер?

А) стержневой ящик сложной конструкции

Б) фигурная сушильная плита для стержня

В) опока

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3

- В какой цвет окрашивают деревянные модели для цветных сплавов?

А) красный

Б) жёлтый

В) серый

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-3

- По какому ГОСТу назначают размеры знаковых частей стержней

А) 3212

Б) 3.1125

В) 53464

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3

- Зачем назначают формовочные уклоны на моделях?

А) для уточнения размеров отливки

Б) для крепления моделей на плитах

В) для лёгкости извлечения модели из формы

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3

- Каким должен быть размер модели, чтобы получить отливку

размером 100 мм, если величина литейной усадки 1,5%?

А) 101,5 мм;

Б) 100,15 мм;

В) 95 мм;

Г) 98,5 мм.

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

- Установите соответствие между признаками и характерными особенностям при классификации моделей

| Признак | Характерные особенности |
| --- | --- |
| - Материал модели | А) Разъемными, неразъемными и с отъемными частями |
| - Тип производств | Б) Основным материалом в условиях единичного и мелкосерийного производства является древесина, иногда используется гипс или цемент; для серийного, крупносерийного и массового – алюминиевые сплавы, чугун и пластмассы |
| 3) Особенности конструкции | В) Деревянными, металлическими и неметаллическими: (пластмассовыми, гипсовыми, цементными) |
| 4) Способ формовки | Г) При ручной формовке модель может иметь несколько разъемов и отъемных частей. При машинной формовке модель должна выполняться без отъемных частей и иметь не более одного разъема |

Правильный ответ: 1В, 2Б, 3А, 4Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3

- Установите соответствие величины усадки от сплава

| Сплав | Усадка |
| --- | --- |
| - Серый чугун | А) 0,8 |
| - Сталь углеродистая | Б) 1% |
| - Бронза оловянистая | В) 2% |
| - Силумины | Г) 1,2 |

Правильный ответ: 1Б, 2В, 3Г, 4А

Компетенции (индикаторы): ПК-3

- Установите соответствие по числу возможных формовок для средних модельных комплектов при машинной формовке от материала

| Материал | Число формовок |
| --- | --- |
| - Деревянные | А) 15000 |
| - Аl сплавы | Б) Не применяются |
| - Серый чугун | В) 500 |
| - Сталь | Г) 75000 |
| - Бронза | Д) 30000 |

Правильный ответ: 1В, 2Д, 3Г, 4Б, 5А

Компетенции (индикаторы): ПК-3

- Установите соответствие классу точности отливки классу точности модельного комплекта

| Класс точности отливки | Класс точности модельного комплекта |
| --- | --- |
| 1) 4,5т | А) 3 |
| 2) 7,7т | Б) 1 |
| 3) 9,10 | В) 5 |
| 4) 12,13 | Г) 9 |
| 5) 15,16 | Д) 7 |

Правильный ответ: 1Б, 2А, 3В, 4Д, 5Г

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

- Установите правильную последовательность проектирования модельной оснастки:

А) разработка чертежа формы в сборе

Б) определение типа производства

В) разработка чертежа детали с элементами литейной формы

Г) разработка чертежа отливки

Д) передача чертежей модельной оснастки на щитках с разработанной технологией в деревомодельный цех

Е) установление серийности производства

Ж) вычерчивание модельного комплекта на модельном щитке в натуральную величину по усадочному метру без указания размеров

Правильный ответ: В, А, Б, Е, Г, Ж, Д

Компетенции (индикаторы): ПК-3

- Установите правильную последовательность изготовления формы из гипса для пластмассовых моделей на основе эпоксидных смол:

А) производят заливку гипсового раствора в полость рамки.

Б) сушат 10-12 ч гипсовую форму в сушильном шкафу при температуре50-70 0С. Продолжительность сушки при комнатной температуре до трех суток.

В) на молельную плиту устанавливают мастер-модель.

Г) приготовляют гипсовый раствор.

Д) мастер-модель и рабочую часть модельной плиты покрывают разделительным составом, который после затвердевания полируют.

Е) извлекают мастер-модель и рамку из формы.

Ж) устанавливают деревянную рамку, образующую замкнутое пространство вокруг модели.

Правильный ответ: В, Д, Г, Ж, А, Е, Б.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

- Установите правильную последовательность монтажа металлических полумоделей на односторонних плитах для машинной формовки:

А) на поверхность полумоделей наносят монтажные осевые риски

Б) спаривание полумоделей с помощью контрольных штифтов

В) литые полумодели строгают по плоскости разъёма

Г) накладывают полумодель на плиту мо монтажным рискам

Д) накладывают плиту рабочей поверхностью с другой плитой и центрируют их при помощи направляющих штырей

Е) на плиты наносят тоже монтажные риски

Ж) через отверстие для шпилек в одной плите просверливают отверстия в другой плите

З) сверлят отверстие в полумодели для шпилек

Правильный ответ: В, Б, А, Е, Г, З, Д, Ж.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа

Задание открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

- В модельный комплект входят опоки, подмодельные плиты, стержневые ящики и ______________

Правильный ответ: модель отливки

Компетенции (индикаторы): ПК-3

- Дополните перечень параметров: Класс размерной точности отливки назначается по следующим параметрам: технологический процесс, габаритные размеры отливки, ______________

Правильный ответ: тип сплава

Компетенции (индикаторы): ПК-3

- Класс литейных уклонов зависит от: технологического процесса, заливаемого сплава, и материала _______________

Правильный ответ: оснастки

Компетенции (индикаторы): ПК-3

- __________ называют приспособления, предназначенные для получения в литейных формах полостей, конфигурация которых соответствует изготовляемым отливкам.

Правильный ответ: Моделями

Компетенции (индикаторы): ПК-3

- Величина литейного уклона, назначаемого на формообразующую поверхность модели, зависит от ее ________________

Правильный ответ: высоты

Компетенции (индикаторы): ПК-3

6. 	Выступающие части модельного комплекта, формирующие части литейной формы или стержня, не подлежащие соприкосновению с жидким металлом называются _______________

Правильный ответ: знаками

Компетенции (индикаторы): ПК-3

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

- В модельный комплект входят опоки, подмодельные плиты, стержневой ящик, ______________

Правильный ответ: модель отливки/модели отливки/ модели литниково-питающей системы/модели ЛПС

Компетенции (индикаторы): ПК-3 .

- При выборе литниковой системы сначала отбирают те разновидности её, которые позволяют получить качественную отливку из заданного сплава с ________________________________________

Правильный ответ: наименьшим расходом его на литниковую систему/ наименьшим расходом его на ЛПС/на литники.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

- Скорость заливки расплава в любую форму зависит от ___________

Правильный ответ: поперечного сечения каналов литниковой системы, гидравлического её сопротивления, температуры, жидкотекучести, вязкости, плотности расплава/площадей сечений каналов ЛС и их гидравлического сопротивления/температуры заливаемого сплава и формы.

Компетенции (индикаторы): ПК-3.

Задания открытого типа с развернутым ответом

- По каким факторам назначают класс размерной точности отливки?

Время выполнения – 5 мин.

Ожидаемый результат: назначается по следующим параметрам: технологический процесс, габаритные размеры отливки, тип сплава.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие поведенному выше описанию.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

- От чего зависит скорость заливки расплава в любую форму:

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат: поперечного сечения каналов литниковой системы, гидравлического её сопротивления, жидкотекучести, вязкости, плотности расплава, площадей сечений каналов ЛС и их гидравлического сопротивления, температуры заливаемого сплава и формы.

Критерии оценивания: ответ должен содержать минимум пять смысловых элементов.

Компетенции (индикаторы): ПК-3

- Как должна заполняться расплавом полость кокиля и как это обеспечить.

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: полость кокиля должна заполняться расплавом так, чтобы происходило равномерное и направленное затвердевание отливки. Для этого необходимо размещать массивные части отливки в нижней части полости кокиля или в любом месте, но под прибылями.

Критерии оценивания: полное содержательное соответствие поведенному выше описанию.

Компетенции (индикаторы): ПК-3