Комплект оценочных материалов по дисциплине

«Изготовление заготовок из сырья цветной металлургии»

Задания закрытого типа

Задания закрытого типа на выбор правильного ответа

Выберите один правильный ответ

1. Какой химический элемент служит основой для бронз и латуней?

А) свинец

Б) медь

В) олово

Г) цинк

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. В каких целях применяется шамотный кирпич в металлургии?

А) в качестве огнеупорного материала для изготовления футеровки

Б) в качестве шихты для плавки цветных сплавов

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Как называется сплавы системы алюминий-кремний?

А) бронзы

Б) силумины

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. В каких типах плавильных агрегатов осуществляется выплавка медных сплавов, таких как бронза и латунь??

А) отражательная печь

Б) вагранка

В) электродуговая печь

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1

5. К какой из указанных температур отвечает плавление цинка?

А) 1539℃

Б) 419℃

В) 218℃

Правильный ответ: Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1

6. В каких диапазонах обычно учитывается потеря химических элементов при плавке цветных металлов?

А) от 5 до 10%

Б) от 1до 3%

В) от 10 до 20%

Правильный ответ: А

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания закрытого типа на установление соответствия

Установите правильное соответствие.

Каждому элементу левого столбца соответствует только один элемент правого столбца.

1. Установите соответствия между терминами и определениями

| 1) Возврат собственного производства | А) Металлолом цветных сплавов |
| --- | --- |
| 2) Шихта | Б) Смесь исходных материалов, которые загружают в печь для получения сплавов заданного состава и с заданными свойствами |
| 3) Покупной лом | В) Бракованные отливки, литники, прибыли |

Правильный ответ: 1В, 2Б, 3А

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Установите соответствия между терминами и определениями

| 1) Лигатура | А) Введение в жидкий расплав специальных добавок для создания искусственных центров кристаллизации |
| --- | --- |
| 2) Легирующие добавки | Б) Легирующие элементы, раздельное введение которых затрудняется из-за большой разницы температуры плавления |
| 3) Модифицирующие добавки | В) Введение в химический состав специальных добавок для придания сплаву специальных или особых свойств |

Правильный ответ: 1Б, 2В, 3А

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Установите соответствия между терминами и определениями

| 2) Фильтрация | А) Очистка расплава от растворенного водорода и неметаллических включений |
| --- | --- |
| 1) Рафинирование | Б) Ввод в расплав смеси фтористых и хлористых солей |

Правильный ответ: 1Б, 2А

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Установите соответствия между терминами и определениями

| 1) Модифицирование | А) Для покрывания поверхности расплава |
| --- | --- |
| 2) Рафинирующие флюсы | Б) Ввод в небольших количествах активных элементов для повышения механических свойств сплава |

Правильный ответ: 1Б, 2А

Компетенции (индикаторы): ПК-1

5. Установите соответствия между терминами и определениями

| 1) Жидкотекучесть сплавов | А) Линии и плоскости проходящие через точки расположения ионов в пространстве |
| --- | --- |
| 2) Жидкость | Б) Жидкий раствор углерода в железе |
| 3) Кристаллическая решетка | В) Способность сплава течь и заполнять литейную форму |

Правильный ответ: 1В, 2Б, 3А

Компетенции (индикаторы): ПК-1

6. Установите соответствия между терминами и определениями

| 3) Макролегирование | А) введение в химический состав специальных добавок до 1% для придания сплаву специальных свойств |
| --- | --- |
| 2) Микролегирование | Б) введение в химический состав специальных добавок более чем 1% для придания сплаву специальных свойств |
| 1) Легирование | В) введение в химический состав специальных добавок для придания сплаву специальных свойств |

Правильный ответ: 1Б, 3В, 2А

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания закрытого типа на установление правильной последовательности

Установите правильную последовательность.

Запишите правильную последовательность букв слева направо.

1. Установите правильную последовательность изучения модифицирования цветных сплавов.

А) приготовление навески и засыпание на поверхности расплава

Б) выдержка 12-15 минут

В) раздробить корочку солей и погружать на 50-100 мм в глубину расплава

Г) проверка жидкотекучести и объемной линейной усадки

Правильный ответ: А, Б, В, Г

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Установите правильную последовательность изучение микроструктуры металлов и сплавов.

А) приготовление микрошлифов

Б) травление микрошлифов

В) исследование структуры металлов и сплавов под микроскопом

Правильный ответ: А, Б, В

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Установите правильную последовательность выбора литниковой системы для цветных сплавов

А) по положению отливки в форме

Б) степень ответственности литой детали

В) удобство отделения прибылей

Г) возможность питания отливки прибылями

Правильный ответ: А, Б, Г, В

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Установите правильную последовательность расчета шихты для алюминиевого сплава АК-5 (аналитическим методом)

А) составить уравнение для расчета шихты

Б) выбор исходных материалов

В) определить расчетное количество каждого элемента в шихте

Г) определить расчетный состав шихты с учетом угара элементов

Правильный ответ: Б, Г, А, В

Компетенции (индикаторы): ПК-1

5. Установите правильную последовательность рафинирования цветных сплавов.

А) продувка расплава инертными газами

Б) электрофлюсовое рафинирование

В) вакумирование и фильтрация расплава

Г) обработка хлористыми солями и флюсами

Правильный ответ: А, Г, В, Б

Компетенции (индикаторы): ПК-1

6. Установите правильную последовательность изучения микроструктуры металлов и сплавов

А) изготовление макрошлифов

Б) внешний осмотр

В) изучение изломов

Правильный ответ: Б, В, А

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа

Задания открытого типа на дополнение

Напишите пропущенное слово (словосочетание).

1. Литниковая система – это система каналов элементов для подвода _________ _________в литейную форму.

Правильный ответ: жидкого металла.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Шихта – это компоненты, которые загружаются в плавильную печь для получения ___________ с нужным составом и с нужными свойствами.

Правильный ответ: сплавов.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Ликвация – это неоднородность ____________ состава

Правильный ответ: химического.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Химический состав – это количественное выражение _____________   ___________, входящих в состав сплава.

Правильный ответ: химических элементов.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

5. Коллектор – это перевод расплава из вертикального стояка в _________________ канал.

Правильный ответ: горизонтальный.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

6. Структура и механические свойства металлов и сплавов зависят от _____________ состава.

Правильный ответ: химического.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа с кратким свободным ответом

Дайте ответ на вопрос

1. Каким образом классифицируются медные сплавы?

Правильный ответ: бронзы и латуни.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Какие разновидности литниковых систем применяются в процессе литья?

Правильный ответ: вертикальная, сифонная, комбинированная.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Какое назначение имеет стояк??

Правильный ответ: для подвода металла с вертикального канала в горизонтальный.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Какие сплавы применяются в литейном производстве для создания художественных изделий?

Правильный ответ: бронзы, латуни, чугуны.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

5. Какими критериями руководствуются при классификации алюминиевых сплавов?

Правильный ответ: на литейные и деформируемые.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

6. Какова основная функция флюсов?

Правильный ответ: флюсы предохраняют металл от соприкосновения с атмосферой, уменьшают потери металла от угара, очищают от окислов и других неметаллических включений.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

Задания открытого типа с развернутым ответом

Напишите пропущенное слово (словосочетание)

1. Для чего используется шамотный кирпич?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: В металлургии шамотный кирпич используется главным образом для футеровки и ремонта печей и других высокотемпературных агрегатов. Его основные функции и применения включают:

Футеровка доменных, мартеновских, электропечей и конвертеров — шамотный кирпич защищает металлические корпуса печей от воздействия высоких температур (до 1500–1700 °C) и агрессивных химических сред, обеспечивая долговечность оборудования.

Создание огнеупорных камер нагрева и плавки — обеспечивает стабильную работу металлургических процессов при высоких температурах.

Ремонт и восстановление огнеупорных конструкций — благодаря устойчивости к термическим ударам и механическим нагрузкам шамотный кирпич используется для восстановления футеровки печей.

Теплоизоляция и термозащита оборудования — снижает теплопотери и повышает энергоэффективность металлургических агрегатов.

Таким образом, шамотный кирпич является незаменимым материалом для обеспечения надежной работы металлургического оборудования в условиях экстремальных температур и агрессивных сред.

Критерии оценивания: содержательное соответствие приведенному выше результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

2. Что означает термин «сплав»?

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат: Сплав – это материал, состоящий из двух или более металлов или металла и неметалла, соединённых вместе в твёрдом состоянии. Цель создания сплавов – улучшение свойств исходных металлов, таких как прочность, твёрдость, коррозионная стойкость, пластичность и другие. В сплаве компоненты обычно распределены равномерно, образуя однородную металлическую фазу.

Критерии оценивания: содержательное соответствие приведенному выше результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

3. Что такое полиморфизм в металлургии и как он определяется?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат:

Полиморфизм в металлургии – это способность металлических материалов изменять свою кристаллическую структуру при изменении температуры или давления без изменения химического состава. Такие переходы между различными кристаллическими модификациями влияют на механические, физические и химические свойства металлов и сплавов.

Определяется полиморфизм с помощью различных методов исследования, включая:

- Рентгеноструктурный анализ (Рентгеновская дифракция) – для выявления и изучения кристаллических фаз и их трансформаций.

- Термический анализ (например, дифференциальный сканирующий калориметр, ДСК) – для обнаружения температур фазовых переходов.

- Металлографический анализ – микроскопическое исследование структуры металла после охлаждения.

- Дифракция электронов и другие спектроскопические методы – для детального изучения структуры и фаз.

Эти методы позволяют определить наличие и характер полиморфных переходов, что важно для управления свойствами и качеством металлургической продукции.

Критерии оценивания: содержательное соответствие приведенному выше результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

4. Как определять структуру сплава?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: Структуру сплава определяют с помощью различных методов, среди которых макроанализ, микроанализ и рентгеноструктурный анализ. Также существуют и другие подходы (термический анализ, дилатометрический метод, магнитный анализ).

Макроанализ – изучение строения сплава невооружённым глазом или при небольшом увеличении (до 30 раз).

Макроанализ часто является предварительным методом, позволяющим определить участки сплава, требующие дальнейшего исследования.

Микроанализ – исследование структуры сплава с помощью оптического или электронного микроскопа при больших увеличениях (от 100 до 1500 раз).

Для микроанализа используют специально приготовленные образцы – микрошлифы. Поверхность шлифа шлифуют, полируют, а затем травят химическими реактивами, которые выявляют структуру.

Рентгеноструктурный анализ определяет структуру сплава по распределению в пространстве и интенсивностям рассеянного рентгеновского излучения.

Рентгеноструктурный анализ позволяет количественно определять содержание фаз и некоторых структурных составляющих.

Критерии оценивания: содержательное соответствие приведенному выше результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

5. Что такое шихта?

Время выполнения – 10 мин.

Ожидаемый результат: Шихта – это предварительно подготовленная смесь материалов, которая используется в металлургии и литейном производстве для получения сплавов или металлических изделий. Обычно шихта состоит из различных компонентов, таких как металлические порошки, руды, флюсы, шлаки и добавки, которые тщательно дозируются и смешиваются перед загрузкой в печь для плавки.

Правильный подбор и подготовка шихты обеспечивают получение сплавов с заданным химическим составом и качественными характеристиками.

Критерии оценивания: содержательное соответствие приведенному выше результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-1

6. Как осуществляется определение химического состава?

Время выполнения – 15 мин.

Ожидаемый результат: Определение химического состава литейных сплавов осуществляется с использованием специализированных методов, обеспечивающих точный и быстрый анализ металлических материалов. Основные этапы и методы включают:

- Подготовка образца: Отбор представительного образца сплава, его очистка от загрязнений и при необходимости механическая обработка (например, шлифовка или полировка поверхности).

- Выбор аналитического метода: Для литейных сплавов применяются спектральные методы (оптическая эмиссионная спектрометрия, рентгенофлуоресцентный анализ), а при необходимости – классические химические методы и атомно-абсорбционная спектроскопия.

- Проведение анализа: Выполнение измерений согласно выбранному методу, получение спектров или других аналитических данных.

- Обработка и интерпретация данных: Расчет процентного содержания элементов, сравнение с нормативными требованиями и техническими стандартами для данного типа сплава.

Таким образом, определение химического состава литейных сплавов представляет собой комплекс лабораторных процедур, направленных на точное выявление количественного состава компонентов, что важно для контроля качества и обеспечения требуемых свойств материала.

Критерии оценивания: содержательное соответствие приведенному выше результату.

Компетенции (индикаторы): ПК-1